Appendix A

| Year | Researcher | No. | Speciment | FA/C | W/B | S/B | SP/B | Fiber Type | Vf (%) | Df (μm) | Lf (mm) | Ef (GPa) | Tf (MPa) | If | σcs (MPa) | σu (MPa) | Gt (MJ/m3) | Dspread (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | Arezoo Emdadi | 1 | CM | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.005 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 55.00 | 2.46 |  | 46.00 |
|  |  | 2 | PS1 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.005 | PP | 0.01 | 20 | 6 | 3.45 | 400 | 0.147 | 55.00 | 2.62 |  | 45.00 |
|  |  | 3 | PS2 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.005 | PP | 0.03 | 20 | 6 | 3.45 | 400 | 0.147 | 53.20 | 2.80 |  | 45.00 |
|  |  | 4 | PS3 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.005 | PP | 0.05 | 20 | 6 | 3.45 | 400 | 0.147 | 53.00 | 2.84 |  | 44.00 |
|  |  | 5 | PS4 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.005 | PP | 0.07 | 20 | 6 | 3.45 | 400 | 0.147 | 52.00 | 2.88 |  | 43.00 |
|  |  | 6 | PS5 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.005 | PP | 0.10 | 20 | 6 | 3.45 | 400 | 0.147 | 51.70 | 3.06 |  | 43.00 |
|  |  | 7 | PS6 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.005 | PP | 0.30 | 20 | 6 | 3.45 | 400 | 0.147 | 50.70 | 3.06 |  | 42.00 |
|  |  | 8 | PS7 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.005 | PP | 0.50 | 20 | 6 | 3.45 | 400 | 0.147 | 50.00 | 3.15 |  | 40.00 |
|  |  | 9 | PS8 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.005 | PP | 0.70 | 20 | 6 | 3.45 | 400 | 0.147 | 48.30 | 3.15 |  | 37.00 |
|  |  | 10 | PM1 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.005 | PP | 0.01 | 20 | 12 | 3.45 | 400 | 0.175 | 53.00 | 2.62 |  | 44.00 |
|  |  | 11 | PM2 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.005 | PP | 0.03 | 20 | 12 | 3.45 | 400 | 0.175 | 52.00 | 2.68 |  | 43.00 |
|  |  | 12 | PM3 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.005 | PP | 0.05 | 20 | 12 | 3.45 | 400 | 0.175 | 52.00 | 2.86 |  | 42.00 |
|  |  | 13 | PM4 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.005 | PP | 0.07 | 20 | 12 | 3.45 | 400 | 0.175 | 51.00 | 2.96 |  | 42.00 |
|  |  | 14 | PM5 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.005 | PP | 0.10 | 20 | 12 | 3.45 | 400 | 0.175 | 51.50 | 3.12 |  | 42.00 |
|  |  | 15 | PM6 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.005 | PP | 0.30 | 20 | 12 | 3.45 | 400 | 0.175 | 50.50 | 3.20 |  | 37.00 |
|  |  | 16 | PM7 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.005 | PP | 0.50 | 20 | 12 | 3.45 | 400 | 0.175 | 47.80 | 3.25 |  | 34.00 |
|  |  | 17 | PM8 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.005 | PP | 0.70 | 20 | 12 | 3.45 | 400 | 0.175 | 41.00 | 3.10 |  | 32.00 |
|  |  | 18 | PL1 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.005 | PP | 0.01 | 20 | 28 | 3.45 | 400 | 0.217 | 53.00 | 2.70 |  | 43.00 |
|  |  | 19 | PL2 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.005 | PP | 0.03 | 20 | 28 | 3.45 | 400 | 0.217 | 53.00 | 3.00 |  | 43.00 |
|  |  | 20 | PL3 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.005 | PP | 0.05 | 20 | 28 | 3.45 | 400 | 0.217 | 53.00 | 3.10 |  | 42.00 |
|  |  | 21 | PL4 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.005 | PP | 0.07 | 20 | 28 | 3.45 | 400 | 0.217 | 52.00 | 3.22 |  | 42.00 |
|  |  | 22 | PL5 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.005 | PP | 0.10 | 20 | 28 | 3.45 | 400 | 0.217 | 51.70 | 3.40 |  | 39.50 |
|  |  | 23 | PL6 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.005 | PP | 0.30 | 20 | 28 | 3.45 | 400 | 0.217 | 43.00 | 3.30 |  | 30.00 |
|  |  | 24 | PL7 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.005 | PP | 0.50 | 20 | 28 | 3.45 | 400 | 0.217 | 38.60 | 3.00 |  | 28.00 |
|  |  | 25 | PL8 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.005 | PP | 0.70 | 20 | 28 | 3.45 | 400 | 0.217 | 33.40 | 2.80 |  | 24.00 |
| 2013 | Iman Mehdipour | 26 | CM | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.005 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 55.00 | 2.46 |  | 46.00 |
|  |  | 27 | SG1 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.005 | GF | 0.10 | 40 | 6 | 70 | 3000 | 0.197 | 55.00 | 2.60 |  | 45.00 |
|  |  | 28 | SG2 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.005 | GF | 0.20 | 40 | 6 | 70 | 3000 | 0.197 | 54.00 | 2.66 |  | 43.00 |
|  |  | 29 | SG3 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.005 | GF | 0.50 | 40 | 6 | 70 | 3000 | 0.197 | 54.00 | 2.80 |  | 38.00 |
|  |  | 30 | SG4 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.005 | GF | 1.00 | 40 | 6 | 70 | 3000 | 0.197 | 56.00 | 3.50 |  | 35.00 |
|  |  | 31 | SG5 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.005 | GF | 2.00 | 40 | 6 | 70 | 3000 | 0.197 | 53.00 | 4.30 |  | 30.00 |
|  |  | 32 | SG6 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.005 | GF | 3.00 | 40 | 6 | 70 | 3000 | 0.197 | 53.00 | 5.20 |  | 28.00 |
|  |  | 33 | SG7 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.005 | GF | 4.00 | 40 | 6 | 70 | 3000 | 0.197 | 37.00 | 4.20 |  | 22.00 |
|  |  | 34 | SG8 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.005 | GF | 5.00 | 40 | 6 | 70 | 3000 | 0.197 | 30.00 | 3.10 |  | 12.00 |
|  |  | 35 | LG1 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.005 | GF | 0.50 | 60 | 12 | 70 | 3000 | 0.162 | 56.00 | 3.70 |  | 36.00 |
|  |  | 36 | LG2 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.005 | GF | 1.00 | 60 | 12 | 70 | 3000 | 0.162 | 52.00 | 4.50 |  | 32.00 |
|  |  | 37 | LG3 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.005 | GF | 2.00 | 60 | 12 | 70 | 3000 | 0.162 | 50.00 | 5.60 |  | 28.00 |
|  |  | 38 | LG4 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.005 | GF | 3.00 | 60 | 12 | 70 | 3000 | 0.162 | 28.00 | 3.30 |  | 11.00 |
| 2020 | Wen Si | 39 | M | 0.00 | 0.30 | 0.50 | 0.004 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 72.92 |  |  |  |
|  |  | 40 | CS0.1 | 0.00 | 0.30 | 0.50 | 0.004 | PVA | 0.10 | 40 | 6 | 36.7 | 1500 | 0.161 | 73.00 |  |  |  |
|  |  | 41 | CS0.3 | 0.00 | 0.30 | 0.50 | 0.004 | PVA | 0.30 | 40 | 6 | 36.7 | 1500 | 0.161 | 76.88 |  |  |  |
|  |  | 42 | CS0.5 | 0.00 | 0.30 | 0.50 | 0.004 | PVA | 0.50 | 40 | 6 | 36.7 | 1500 | 0.161 | 70.94 |  |  |  |
|  |  | 43 | CS0.8 | 0.00 | 0.30 | 0.50 | 0.004 | PVA | 0.80 | 40 | 6 | 36.7 | 1500 | 0.161 | 77.69 |  |  |  |
|  |  | 44 | CS1.0 | 0.00 | 0.30 | 0.50 | 0.004 | PVA | 1.00 | 40 | 6 | 36.7 | 1500 | 0.161 | 75.63 |  |  |  |
|  |  | 45 | CS1.5 | 0.00 | 0.30 | 0.50 | 0.004 | PVA | 1.50 | 40 | 6 | 36.7 | 1500 | 0.161 | 77.75 |  |  |  |
|  |  | 46 | CS2.0 | 0.00 | 0.30 | 0.50 | 0.004 | PVA | 2.00 | 40 | 6 | 36.7 | 1500 | 0.161 | 70.31 |  |  |  |
|  |  | 47 | CS2.5 | 0.00 | 0.30 | 0.50 | 0.004 | PVA | 2.50 | 40 | 6 | 36.7 | 1500 | 0.161 | 75.88 |  |  |  |
|  |  | 48 | CS3.0 | 0.00 | 0.30 | 0.50 | 0.004 | PVA | 3.00 | 40 | 6 | 36.7 | 1500 | 0.161 | 68.50 |  |  |  |
|  |  | 49 | CS3.5 | 0.00 | 0.30 | 0.50 | 0.004 | PVA | 3.50 | 40 | 6 | 36.7 | 1500 | 0.161 | 70.95 |  |  |  |
|  |  | 50 | CL0.1 | 0.00 | 0.30 | 0.50 | 0.004 | PVA | 0.10 | 40 | 12 | 36.7 | 1500 | 0.192 | 72.63 |  |  |  |
|  |  | 51 | CL0.3 | 0.00 | 0.30 | 0.50 | 0.004 | PVA | 0.30 | 40 | 12 | 36.7 | 1500 | 0.192 | 73.13 |  |  |  |
|  |  | 52 | CL0.5 | 0.00 | 0.30 | 0.50 | 0.004 | PVA | 0.50 | 40 | 12 | 36.7 | 1500 | 0.192 | 71.81 |  |  |  |
|  |  | 53 | CL0.8 | 0.00 | 0.30 | 0.50 | 0.004 | PVA | 0.80 | 40 | 12 | 36.7 | 1500 | 0.192 | 75.88 |  |  |  |
|  |  | 54 | CL1.0 | 0.00 | 0.30 | 0.50 | 0.004 | PVA | 1.00 | 40 | 12 | 36.7 | 1500 | 0.192 | 72.38 |  |  |  |
|  |  | 55 | CL1.5 | 0.00 | 0.30 | 0.50 | 0.004 | PVA | 1.50 | 40 | 12 | 36.7 | 1500 | 0.192 | 72.75 |  |  |  |
|  |  | 56 | CL2.0 | 0.00 | 0.30 | 0.50 | 0.004 | PVA | 2.00 | 40 | 12 | 36.7 | 1500 | 0.192 | 71.38 |  |  |  |
|  |  | 57 | CL2.5 | 0.00 | 0.30 | 0.50 | 0.004 | PVA | 2.50 | 40 | 12 | 36.7 | 1500 | 0.192 | 69.31 |  |  |  |
|  |  | 58 | CL3.0 | 0.00 | 0.30 | 0.50 | 0.004 | PVA | 3.00 | 40 | 12 | 36.7 | 1500 | 0.192 | 68.13 |  |  |  |
|  |  | 59 | JL0.1 | 0.00 | 0.30 | 0.50 | 0.004 | PVA | 0.10 | 31 | 12 | 39 | 1600 | 0.247 | 69.94 |  |  |  |
|  |  | 60 | JL0.3 | 0.00 | 0.30 | 0.50 | 0.004 | PVA | 0.30 | 31 | 12 | 39 | 1600 | 0.247 | 78.50 |  |  |  |
|  |  | 61 | JL0.5 | 0.00 | 0.30 | 0.50 | 0.004 | PVA | 0.50 | 31 | 12 | 39 | 1600 | 0.247 | 79.63 |  |  |  |
|  |  | 62 | JL0.8 | 0.00 | 0.30 | 0.50 | 0.004 | PVA | 0.80 | 31 | 12 | 39 | 1600 | 0.247 | 80.00 |  |  |  |
|  |  | 63 | JL1.0 | 0.00 | 0.30 | 0.50 | 0.004 | PVA | 1.00 | 31 | 12 | 39 | 1600 | 0.247 | 82.56 |  |  |  |
|  |  | 64 | JL1.5 | 0.00 | 0.30 | 0.50 | 0.004 | PVA | 1.50 | 31 | 12 | 39 | 1600 | 0.247 | 80.44 |  |  |  |
|  |  | 65 | JL2.0 | 0.00 | 0.30 | 0.50 | 0.004 | PVA | 2.00 | 31 | 12 | 39 | 1600 | 0.247 | 77.94 |  |  |  |
|  |  | 66 | JL2.5 | 0.00 | 0.30 | 0.50 | 0.004 | PVA | 2.50 | 31 | 12 | 39 | 1600 | 0.247 | 77.88 |  |  |  |
|  |  | 67 | JL3.0 | 0.00 | 0.30 | 0.50 | 0.004 | PVA | 3.00 | 31 | 12 | 39 | 1600 | 0.247 | 78.63 |  |  |  |
| 2013 | F.J. Baeza | 68 | CM | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.000 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  |  |
|  |  | 69 | PAN3-0.1 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.000 | CF | 0.06 | 7.2 | 3 | 242 | 3800 | 1.170 |  |  |  |  |
|  |  | 70 | PAN3-0.2 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.000 | CF | 0.12 | 7.2 | 3 | 242 | 3800 | 1.170 |  |  |  |  |
|  |  | 71 | PAN3-0.3 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.000 | CF | 0.18 | 7.2 | 3 | 242 | 3800 | 1.170 |  |  |  |  |
|  |  | 72 | PAN3-0.4 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.000 | CF | 0.23 | 7.2 | 3 | 242 | 3800 | 1.170 |  |  |  |  |
|  |  | 73 | PAN3-0.5 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.000 | CF | 0.28 | 7.2 | 3 | 242 | 3800 | 1.170 |  |  |  |  |
|  |  | 74 | PAN3-1.0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.000 | CF | 0.56 | 7.2 | 3 | 242 | 3800 | 1.170 |  |  |  |  |
|  |  | 75 | PAN6-0.1 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.000 | CF | 0.06 | 7.2 | 6 | 242 | 3800 | 1.392 |  |  |  |  |
|  |  | 76 | PAN6-0.15 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.000 | CF | 0.09 | 7.2 | 6 | 242 | 3800 | 1.392 |  |  |  |  |
|  |  | 77 | PAN6-0.2 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.000 | CF | 0.12 | 7.2 | 6 | 242 | 3800 | 1.392 |  |  |  |  |
|  |  | 78 | PAN6-0.25 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.000 | CF | 0.14 | 7.2 | 6 | 242 | 3800 | 1.392 |  |  |  |  |
|  |  | 79 | PAN6-0.3 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.000 | CF | 0.17 | 7.2 | 6 | 242 | 3800 | 1.392 |  |  |  |  |
|  |  | 80 | PAN6-0.5 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.000 | CF | 0.29 | 7.2 | 6 | 242 | 3800 | 1.392 |  |  |  |  |
|  |  | 81 | PAN12-0.05 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.000 | CF | 0.03 | 7.2 | 12 | 242 | 3800 | 1.658 |  |  |  |  |
|  |  | 82 | PAN12-0.1 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.000 | CF | 0.06 | 7.2 | 12 | 242 | 3800 | 1.658 |  |  |  |  |
|  |  | 83 | PAN12-0.15 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.000 | CF | 0.09 | 7.2 | 12 | 242 | 3800 | 1.658 |  |  |  |  |
|  |  | 84 | PAN12-0.3 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.000 | CF | 0.17 | 7.2 | 12 | 242 | 3800 | 1.658 |  |  |  |  |
|  |  | 85 | PAN12-0.5 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.000 | CF | 0.29 | 7.2 | 12 | 242 | 3800 | 1.658 |  |  |  |  |
| 2012 | Liberato Ferrara | 86 | wb32hr35 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.005 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  | 36.20 |
|  |  | 87 | wb32hr45 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.006 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  | 41.70 |
|  |  | 88 | wb32hr55 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.007 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  | 47.30 |
|  |  | 89 | wb36hr35 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.005 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  | 39.00 |
|  |  | 90 | wb36hr45 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.006 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  | 43.30 |
|  |  | 91 | wb36hr55 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.007 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  | 48.50 |
|  |  | 92 | wb40hr35 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.005 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  | 40.80 |
|  |  | 93 | wb40hr45 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.006 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  | 47.40 |
|  |  | 94 | wb40hr55 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.008 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  | 50.50 |
| 2017 | Leo Gu Li | 95 | 0.00-0.25 | 0.00 | 0.25 | 1.00 | 0.005 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  | 0.00 |
|  |  | 96 | 0.00-0.30 | 0.00 | 0.30 | 1.00 | 0.005 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  | 14.20 |
|  |  | 97 | 0.00-0.35 | 0.00 | 0.35 | 1.00 | 0.005 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  | 19.00 |
|  |  | 98 | 0.00-0.40 | 0.00 | 0.40 | 1.00 | 0.005 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  | 22.70 |
|  |  | 99 | 0.05-0.25 | 0.00 | 0.25 | 1.00 | 0.005 | PP | 0.06 | 30.5 | 6 | 3.45 | 400 | 0.100 |  |  |  | 0.00 |
|  |  | 100 | 0.05-0.30 | 0.00 | 0.30 | 1.00 | 0.005 | PP | 0.05 | 30.5 | 6 | 3.45 | 400 | 0.100 |  |  |  | 10.90 |
|  |  | 101 | 0.05-0.35 | 0.00 | 0.35 | 1.00 | 0.005 | PP | 0.05 | 30.5 | 6 | 3.45 | 400 | 0.100 |  |  |  | 15.80 |
|  |  | 102 | 0.05-0.40 | 0.00 | 0.40 | 1.00 | 0.005 | PP | 0.05 | 30.5 | 6 | 3.45 | 400 | 0.100 |  |  |  | 22.70 |
|  |  | 103 | 0.10-0.25 | 0.00 | 0.25 | 1.00 | 0.005 | PP | 0.12 | 30.5 | 6 | 3.45 | 400 | 0.100 |  |  |  | 0.00 |
|  |  | 104 | 0.10-0.30 | 0.00 | 0.30 | 1.00 | 0.005 | PP | 0.11 | 30.5 | 6 | 3.45 | 400 | 0.100 |  |  |  | 10.60 |
|  |  | 105 | 0.10-0.35 | 0.00 | 0.35 | 1.00 | 0.005 | PP | 0.10 | 30.5 | 6 | 3.45 | 400 | 0.100 |  |  |  | 14.80 |
|  |  | 106 | 0.10-0.40 | 0.00 | 0.40 | 1.00 | 0.005 | PP | 0.10 | 30.5 | 6 | 3.45 | 400 | 0.100 |  |  |  | 22.60 |
|  |  | 107 | 0.20-0.25 | 0.00 | 0.25 | 1.00 | 0.005 | PP | 0.23 | 30.5 | 6 | 3.45 | 400 | 0.100 |  |  |  | 0.00 |
|  |  | 108 | 0.20-0.30 | 0.00 | 0.30 | 1.00 | 0.005 | PP | 0.22 | 30.5 | 6 | 3.45 | 400 | 0.100 |  |  |  | 5.80 |
|  |  | 109 | 0.20-0.35 | 0.00 | 0.35 | 1.00 | 0.005 | PP | 0.21 | 30.5 | 6 | 3.45 | 400 | 0.100 |  |  |  | 14.30 |
|  |  | 110 | 0.20-0.40 | 0.00 | 0.40 | 1.00 | 0.005 | PP | 0.20 | 30.5 | 6 | 3.45 | 400 | 0.100 |  |  |  | 18.70 |
|  |  | 111 | 0.30-0.25 | 0.00 | 0.25 | 1.00 | 0.005 | PP | 0.35 | 30.5 | 6 | 3.45 | 400 | 0.100 |  |  |  | 0.00 |
|  |  | 112 | 0.30-0..30 | 0.00 | 0.30 | 1.00 | 0.005 | PP | 0.33 | 30.5 | 6 | 3.45 | 400 | 0.100 |  |  |  | 5.20 |
|  |  | 113 | 0.30-0.35 | 0.00 | 0.35 | 1.00 | 0.005 | PP | 0.31 | 30.5 | 6 | 3.45 | 400 | 0.100 |  |  |  | 11.80 |
|  |  | 114 | 0.30-0.40 | 0.00 | 0.40 | 1.00 | 0.005 | PP | 0.30 | 30.5 | 6 | 3.45 | 400 | 0.100 |  |  |  | 18.10 |
|  |  | 115 | 0.40-0.25 | 0.00 | 0.25 | 1.00 | 0.005 | PP | 0.46 | 30.5 | 6 | 3.45 | 400 | 0.100 |  |  |  | 0.00 |
|  |  | 116 | 0.40-0.30 | 0.00 | 0.30 | 1.00 | 0.005 | PP | 0.44 | 30.5 | 6 | 3.45 | 400 | 0.100 |  |  |  | 1.00 |
|  |  | 117 | 0.40-0.35 | 0.00 | 0.35 | 1.00 | 0.005 | PP | 0.42 | 30.5 | 6 | 3.45 | 400 | 0.100 |  |  |  | 11.40 |
|  |  | 118 | 0.40-0.40 | 0.00 | 0.40 | 1.00 | 0.005 | PP | 0.40 | 30.5 | 6 | 3.45 | 400 | 0.100 |  |  |  | 14.60 |
| 2011 | Leo Gu Li | 119 | 0.3-1.00 | 0.00 | 0.32 | 2.66 | 0.003 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  | 0.10 |
|  |  | 120 | 0.3-1.25 | 0.00 | 0.40 | 2.66 | 0.003 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  | 4.20 |
|  |  | 121 | 0.3-1.50 | 0.00 | 0.48 | 2.66 | 0.003 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  | 15.70 |
|  |  | 122 | 0.4-1.00 | 0.00 | 0.32 | 1.99 | 0.003 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  | 11.60 |
|  |  | 123 | 0.4-1.25 | 0.00 | 0.40 | 1.99 | 0.003 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  | 20.30 |
|  |  | 124 | 0.4-1.50 | 0.00 | 0.48 | 1.99 | 0.003 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  | 21.80 |
|  |  | 125 | 0.5-0.75 | 0.00 | 0.24 | 1.59 | 0.003 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  | 0.00 |
|  |  | 126 | 0.5-0.85 | 0.00 | 0.27 | 1.59 | 0.003 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  | 0.00 |
|  |  | 127 | 0.5-1.00 | 0.00 | 0.32 | 1.59 | 0.003 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  | 19.80 |
|  |  | 128 | 0.5-1.25 | 0.00 | 0.40 | 1.59 | 0.003 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  | 24.80 |
|  |  | 129 | 0.5-1.50 | 0.00 | 0.48 | 1.59 | 0.003 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  | 25.90 |
|  |  | 130 | 0.6-0.75 | 0.00 | 0.24 | 1.33 | 0.003 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  | 0.00 |
|  |  | 131 | 0.6-0.85 | 0.00 | 0.27 | 1.33 | 0.003 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  | 6.40 |
|  |  | 132 | 0.6-1.00 | 0.00 | 0.32 | 1.33 | 0.003 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  | 26.40 |
|  |  | 133 | 0.6-1.25 | 0.00 | 0.40 | 1.33 | 0.003 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  | 27.60 |
|  |  | 134 | 0.6-1.50 | 0.00 | 0.48 | 1.33 | 0.003 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  | 31.40 |
|  |  | 135 | 0.7-0.75 | 0.00 | 0.24 | 1.14 | 0.003 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  | 0.40 |
|  |  | 136 | 0.7-0.85 | 0.00 | 0.27 | 1.14 | 0.003 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  | 17.40 |
|  |  | 137 | 0.7-1.00 | 0.00 | 0.32 | 1.14 | 0.003 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  | 28.00 |
|  |  | 138 | 0.7-1.25 | 0.00 | 0.40 | 1.14 | 0.003 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  | 30.50 |
|  |  | 139 | 0.7-1.50 | 0.00 | 0.48 | 1.14 | 0.003 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  | 32.20 |
|  |  | 140 | 0.8-0.75 | 0.00 | 0.24 | 1.00 | 0.003 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  | 1.30 |
|  |  | 141 | 0.8-0.85 | 0.00 | 0.27 | 1.00 | 0.003 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  | 19.70 |
|  |  | 142 | 0.8-1.00 | 0.00 | 0.32 | 1.00 | 0.003 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  | 28.90 |
|  |  | 143 | 0.8-1.25 | 0.00 | 0.40 | 1.00 | 0.003 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  | 31.70 |
|  |  | 144 | 0.8-1.50 | 0.00 | 0.48 | 1.00 | 0.003 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  | 34.30 |
|  |  | 145 | 0.9-0.75 | 0.00 | 0.24 | 0.89 | 0.003 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  | 11.60 |
|  |  | 146 | 0.9-0.85 | 0.00 | 0.27 | 0.89 | 0.003 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  | 23.80 |
|  |  | 147 | 0.9-1.00 | 0.00 | 0.32 | 0.89 | 0.003 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  | 28.00 |
|  |  | 148 | 0.9-1.25 | 0.00 | 0.40 | 0.89 | 0.003 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  | 31.30 |
|  |  | 149 | 0.9-1.50 | 0.00 | 0.48 | 0.89 | 0.003 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  | 28.30 |
| 2007 | Shuxin Wang | 150 | M41 | 0.10 | 0.25 | 0.64 | 0.030 | PVA | 2.00 | 39 | 12 | 25.8 | 1620 | 0.176 |  | 5.48 | 1.87 |  |
|  |  | 151 | M42 | 0.20 | 0.24 | 0.64 | 0.030 | PVA | 2.00 | 39 | 12 | 25.8 | 1620 | 0.176 |  | 5.60 | 3.36 |  |
|  |  | 152 | M43 | 0.80 | 0.24 | 0.65 | 0.030 | PVA | 2.00 | 39 | 12 | 25.8 | 1620 | 0.176 |  | 4.72 | 4.81 |  |
|  |  | 153 | M44 | 1.00 | 0.24 | 0.65 | 0.030 | PVA | 2.00 | 39 | 12 | 25.8 | 1620 | 0.176 |  | 5.56 | 9.88 |  |
|  |  | 154 | M45 | 1.20 | 0.24 | 0.64 | 0.030 | PVA | 2.00 | 39 | 12 | 25.8 | 1620 | 0.176 |  | 4.86 | 11.17 |  |
|  |  | 155 | M46 | 1.50 | 0.24 | 0.65 | 0.030 | PVA | 2.00 | 39 | 12 | 25.8 | 1620 | 0.176 |  | 4.47 | 10.98 |  |
| 2007 | En-Hua Yang | 156 | 1 | 1.20 | 0.26 | 0.36 | 0.005 | PVA | 2.00 | 39 | 8 | 42.8 | 1600 | 0.186 | 52.60 |  |  |  |
|  |  | 157 | 2 | 1.60 | 0.27 | 0.37 | 0.005 | PVA | 2.00 | 39 | 8 | 42.8 | 1600 | 0.186 | 47.50 |  |  |  |
|  |  | 158 | 3 | 2.00 | 0.26 | 0.37 | 0.004 | PVA | 2.00 | 39 | 8 | 42.8 | 1600 | 0.186 | 34.20 |  |  |  |
|  |  | 159 | 4 | 2.40 | 0.26 | 0.37 | 0.004 | PVA | 2.00 | 39 | 8 | 42.8 | 1600 | 0.186 | 38.40 |  |  |  |
|  |  | 160 | 5 | 2.80 | 0.26 | 0.37 | 0.004 | PVA | 2.00 | 39 | 8 | 42.8 | 1600 | 0.186 | 35.20 |  |  |  |
|  |  | 161 | 6 | 3.20 | 0.25 | 0.37 | 0.004 | PVA | 2.00 | 39 | 8 | 42.8 | 1600 | 0.186 | 26.70 |  |  |  |
|  |  | 162 | 7 | 3.60 | 0.25 | 0.37 | 0.005 | PVA | 2.00 | 39 | 8 | 42.8 | 1600 | 0.186 | 23.90 |  |  |  |
|  |  | 163 | 8 | 5.60 | 0.24 | 0.36 | 0.005 | PVA | 2.00 | 39 | 8 | 42.8 | 1600 | 0.186 | 21.40 |  |  |  |
| 2012 | Ahmet Çavdar | 164 | CM | 0.00 | 0.50 | 3.00 | 0.000 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 61.73 |  |  |  |
|  |  | 165 | CF-0.5 | 0.00 | 0.50 | 3.00 | 0.000 | CF | 0.50 | 6.9 | 12 | 240 | 4200 | 1.719 | 52.92 |  |  |  |
|  |  | 166 | CF-1.0 | 0.00 | 0.50 | 3.00 | 0.000 | CF | 1.00 | 6.9 | 12 | 240 | 4200 | 1.719 | 50.43 |  |  |  |
|  |  | 167 | CF-1.5 | 0.00 | 0.50 | 3.00 | 0.000 | CF | 1.50 | 6.9 | 12 | 240 | 4200 | 1.719 | 50.40 |  |  |  |
|  |  | 168 | CF-2.0 | 0.00 | 0.50 | 3.00 | 0.000 | CF | 2.00 | 6.9 | 12 | 240 | 4200 | 1.719 | 50.28 |  |  |  |
|  |  | 169 | GF-0.5 | 0.00 | 0.50 | 3.00 | 0.000 | GF | 0.50 | 14 | 12 | 72 | 1700 | 0.620 | 50.94 |  |  |  |
|  |  | 170 | GF-1.0 | 0.00 | 0.50 | 3.00 | 0.000 | GF | 1.00 | 14 | 12 | 72 | 1700 | 0.620 | 48.38 |  |  |  |
|  |  | 171 | GF-1.5 | 0.00 | 0.50 | 3.00 | 0.000 | GF | 1.50 | 14 | 12 | 72 | 1700 | 0.620 | 41.34 |  |  |  |
|  |  | 172 | GF-2.0 | 0.00 | 0.50 | 3.00 | 0.000 | GF | 2.00 | 14 | 12 | 72 | 1700 | 0.620 | 33.21 |  |  |  |
|  |  | 173 | PP-0.5 | 0.00 | 0.50 | 3.00 | 0.000 | PP | 0.50 | 18 | 12 | 4 | 400 | 0.202 | 55.40 |  |  |  |
|  |  | 174 | PP-1.0 | 0.00 | 0.50 | 3.00 | 0.000 | PP | 1.00 | 18 | 12 | 4 | 400 | 0.202 | 49.94 |  |  |  |
|  |  | 175 | PP-1.5 | 0.00 | 0.50 | 3.00 | 0.000 | PP | 1.50 | 18 | 12 | 4 | 400 | 0.202 | 48.50 |  |  |  |
|  |  | 176 | PP-2.0 | 0.00 | 0.50 | 3.00 | 0.000 | PP | 2.00 | 18 | 12 | 4 | 400 | 0.202 | 45.55 |  |  |  |
|  |  | 177 | PVA-0.5 | 0.00 | 0.50 | 3.00 | 0.000 | PVA | 0.50 | 660 | 12 | 23 | 900 | 0.013 | 47.80 |  |  |  |
|  |  | 178 | PVA-1.0 | 0.00 | 0.50 | 3.00 | 0.000 | PVA | 1.00 | 660 | 12 | 23 | 900 | 0.013 | 39.19 |  |  |  |
|  |  | 179 | PVA-1.5 | 0.00 | 0.50 | 3.00 | 0.000 | PVA | 1.50 | 660 | 12 | 23 | 900 | 0.013 | 41.90 |  |  |  |
|  |  | 180 | PVA-2.0 | 0.00 | 0.50 | 3.00 | 0.000 | PVA | 2.00 | 660 | 12 | 23 | 900 | 0.013 | 46.99 |  |  |  |
| 2015 | Shwan H. Said | 181 | PVA1 | 0.25 | 0.37 | 0.64 | 0.003 | PVA | 1.00 | 38 | 8 | 42 | 1600 | 0.190 |  | 3.53 | 2.45 |  |
|  |  | 182 | PVA2 | 0.25 | 0.37 | 0.64 | 0.003 | PVA | 1.50 | 38 | 8 | 42 | 1600 | 0.190 |  | 3.32 | 2.69 |  |
|  |  | 183 | PVA3 | 0.25 | 0.37 | 0.64 | 0.003 | PVA | 2.00 | 38 | 8 | 42 | 1600 | 0.190 |  | 3.09 | 2.54 |  |
|  |  | 184 | PVA4 | 0.25 | 0.37 | 0.64 | 0.003 | PVA | 2.50 | 38 | 8 | 42 | 1600 | 0.190 |  | 4.02 | 3.48 |  |
|  |  | 185 | PVA5 | 0.25 | 0.37 | 0.64 | 0.003 | PVA | 3.00 | 38 | 8 | 42 | 1600 | 0.190 |  | 3.98 | 3.65 |  |
|  |  | 186 | PVA6 | 0.25 | 0.37 | 0.64 | 0.003 | PVA | 1.00 | 38 | 12 | 42 | 1600 | 0.210 |  | 4.04 | 4.60 |  |
|  |  | 187 | PVA7 | 0.25 | 0.37 | 0.64 | 0.003 | PVA | 1.50 | 38 | 12 | 42 | 1600 | 0.210 |  | 4.10 | 4.80 |  |
|  |  | 188 | PVA8 | 0.25 | 0.37 | 0.64 | 0.003 | PVA | 2.00 | 38 | 12 | 42 | 1600 | 0.210 |  | 4.09 | 5.17 |  |
|  |  | 189 | PVA9 | 0.25 | 0.37 | 0.64 | 0.003 | PVA | 2.50 | 38 | 12 | 42 | 1600 | 0.210 |  | 3.85 | 4.28 |  |
|  |  | 190 | PVA10 | 0.25 | 0.37 | 0.64 | 0.003 | PVA | 3.00 | 38 | 12 | 42 | 1600 | 0.210 |  | 4.37 | 6.30 |  |
| 2015 | Zuanfeng Pan | 191 | M19 | 2.40 | 0.28 | 0.36 | 0.002 | PVA | 1.00 | 39 | 12 | 42.8 | 1620 | 0.206 |  |  |  |  |
|  |  | 192 | M20 | 2.40 | 0.28 | 0.36 | 0.003 | PVA | 1.60 | 39 | 12 | 42.8 | 1620 | 0.206 |  |  |  |  |
|  |  | 193 | M21 | 2.40 | 0.28 | 0.36 | 0.003 | PVA | 2.00 | 39 | 12 | 42.8 | 1620 | 0.206 |  |  |  |  |
| 2015 | Mohamed A.A. Sherir | 194 | F_1.2_SS | 1.20 | 0.27 | 0.36 | 0.086 | PVA | 2.00 | 39 | 8 | 42.8 | 1620 | 0.186 | 61.00 |  |  | 53.50 |
|  |  | 195 | F_2.2_SS | 2.20 | 0.27 | 0.36 | 0.066 | PVA | 2.00 | 39 | 8 | 42.8 | 1620 | 0.186 | 52.00 |  |  | 53.00 |
| 2015 | Shwan H. Said | 196 | PE1 | 0.25 | 0.37 | 0.64 | 0.003 | PE | 1.00 | 38 | 12 | 39 | 1950 | 0.205 |  | 3.24 | 6.18 |  |
|  |  | 197 | PE2 | 0.25 | 0.37 | 0.64 | 0.003 | PE | 1.50 | 38 | 12 | 39 | 1950 | 0.205 |  | 3.32 | 8.72 |  |
|  |  | 198 | PE3 | 0.25 | 0.37 | 0.64 | 0.003 | PE | 2.00 | 38 | 12 | 39 | 1950 | 0.205 |  | 4.57 | 12.94 |  |
|  |  | 199 | PE4 | 0.25 | 0.37 | 0.64 | 0.003 | PE | 2.50 | 38 | 12 | 39 | 1950 | 0.205 |  | 4.27 | 13.27 |  |
|  |  | 200 | PE5 | 0.25 | 0.37 | 0.64 | 0.003 | PE | 1.00 | 24 | 12 | 82 | 2700 | 0.393 |  | 4.79 | 14.06 |  |
|  |  | 201 | PE6 | 0.25 | 0.37 | 0.64 | 0.003 | PE | 1.50 | 24 | 12 | 82 | 2700 | 0.393 |  | 5.02 | 17.11 |  |
|  |  | 202 | PE7 | 0.25 | 0.37 | 0.64 | 0.003 | PE | 2.00 | 24 | 12 | 82 | 2700 | 0.393 |  | 5.91 | 25.38 |  |
|  |  | 203 | PE8 | 0.25 | 0.37 | 0.64 | 0.003 | PE | 2.50 | 24 | 12 | 82 | 2700 | 0.393 |  | 5.83 | 22.41 |  |
| 2016 | Hezhi Liu | 204 | N-ECC | 2.20 | 0.25 | 0.36 | 0.004 | PVA | 2.00 | 39 | 12 | 42.8 | 1600 | 0.206 |  | 5.47 | 8.27 |  |
| 2017 | Chao Wu | 205 | ECC-23 | 2.20 | 0.25 | 0.36 | 0.004 | PVA | 2.00 | 39 | 12 | 42 | 1600 | 0.205 | 45.70 | 4.90 | 4.17 |  |
| 2017 | Dan Meng | 206 | ECC | 1.20 | 0.30 | 0.36 | 0.010 | PVA | 2.20 | 39 | 12 | 42.8 | 1620 | 0.206 | 59.86 | 5.17 | 3.60 |  |
| 2019 | Hui Ma | 207 | ECC-1 | 1.20 | 0.26 | 0.36 | 0.006 | PVA | 2.00 | 39 | 12 | 42.8 | 1620 | 0.206 |  | 7.08 | 14.15 |  |
|  |  | 208 | ECC-2 | 2.20 | 0.25 | 0.36 | 0.004 | PVA | 2.00 | 39 | 12 | 42.8 | 1620 | 0.206 |  | 5.15 | 13.28 |  |
| 2019 | Hao-Liang Wu | 209 | Ottawa-ECC | 2.20 | 0.25 | 0.38 | 0.008 | PVA | 2.00 | 39 | 8 | 42.8 | 1600 | 0.186 |  | 3.81 | 4.01 | 21.20 |
|  |  | 210 | Gabbro-ECC | 2.20 | 0.25 | 0.38 | 0.008 | PVA | 2.00 | 39 | 8 | 42.8 | 1600 | 0.186 |  | 4.98 | 6.49 | 20.30 |
|  |  | 211 | MI-ECC | 2.20 | 0.25 | 0.38 | 0.007 | PVA | 2.00 | 39 | 8 | 42.8 | 1600 | 0.186 |  | 4.15 | 2.46 | 19.60 |
|  |  | 212 | 2NS-ECC | 2.20 | 0.25 | 0.38 | 0.008 | PVA | 2.00 | 39 | 8 | 42.8 | 1600 | 0.186 |  | 3.38 | 3.06 | 20.00 |
| 2013 | Mo Li | 213 | ECC_0_M | 1.20 | 0.30 | 0.36 | 0.000 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  | 40.13 |
|  |  | 214 | ECC_0.01_M | 1.20 | 0.30 | 0.36 | 0.000 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  | 32.13 |
|  |  | 215 | ECC_0.015_M | 1.20 | 0.30 | 0.36 | 0.000 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  | 30.10 |
|  |  | 216 | ECC_0.02_M | 1.20 | 0.30 | 0.36 | 0.000 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  | 38.09 |
|  |  | 217 | ECC_0.025_M | 1.20 | 0.30 | 0.36 | 0.000 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  | 34.08 |
|  |  | 218 | ECC_0.03_M | 1.20 | 0.30 | 0.36 | 0.000 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  | 33.98 |
|  |  | 219 | ECC_0.04_M | 1.20 | 0.30 | 0.36 | 0.000 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  | 32.03 |
|  |  | 220 | ECC_0_M | 1.20 | 0.30 | 0.36 | 0.000 | PVA | 2.00 | 39 | 12 | 42.8 | 1620 | 0.206 |  | 3.72 | 0.27 | 39.02 |
|  |  | 221 | ECC_0.01_F | 1.20 | 0.30 | 0.36 | 0.000 | PVA | 2.00 | 39 | 12 | 42.8 | 1620 | 0.206 |  | 4.03 | 1.23 | 26.09 |
|  |  | 222 | ECC_0.015_F | 1.20 | 0.30 | 0.36 | 0.000 | PVA | 2.00 | 39 | 12 | 42.8 | 1620 | 0.206 |  | 4.46 | 2.54 | 23.13 |
|  |  | 223 | ECC_0.02_F | 1.20 | 0.30 | 0.36 | 0.000 | PVA | 2.00 | 39 | 12 | 42.8 | 1620 | 0.206 |  | 4.73 | 7.39 | 25.98 |
|  |  | 224 | ECC_0.025_F | 1.20 | 0.30 | 0.36 | 0.000 | PVA | 2.00 | 39 | 12 | 42.8 | 1620 | 0.206 |  | 4.59 | 6.98 | 23.13 |
|  |  | 225 | ECC_0.03_F | 1.20 | 0.30 | 0.36 | 0.000 | PVA | 2.00 | 39 | 12 | 42.8 | 1620 | 0.206 |  | 4.38 | 6.57 | 22.10 |
|  |  | 226 | ECC_0.04_F | 1.20 | 0.30 | 0.36 | 0.000 | PVA | 2.00 | 39 | 12 | 42.8 | 1620 | 0.206 |  | 3.68 | 5.86 | 22.10 |
| 2011 | Mustafa ßSahmaran | 227 | ECC1_F | 1.20 | 0.27 | 0.36 | 0.002 | PVA | 2.00 | 39 | 8 | 42.8 | 1620 | 0.186 | 62.50 | 5.14 | 7.02 |  |
|  |  | 228 | ECC2_F | 2.20 | 0.27 | 0.36 | 0.002 | PVA | 2.00 | 39 | 8 | 42.8 | 1620 | 0.186 | 54.10 | 4.82 | 7.28 |  |
|  |  | 229 | ECC1_M | 1.20 | 0.27 | 0.36 | 0.002 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 60.30 |  |  |  |
|  |  | 230 | ECC2_M | 2.20 | 0.27 | 0.36 | 0.002 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 52.40 |  |  |  |
| 2014 | Burak Felekoglu | 231 | P1-HF-WA | 2.80 | 0.23 | 0.00 | 0.007 | PP | 2.00 | 12 | 10 | 6 | 850 | 0.317 |  | 2.30 | 1.51 | 17.29 |
|  |  | 232 | P1-LF-WA | 2.80 | 0.23 | 0.00 | 0.005 | PP | 2.00 | 12 | 10 | 6 | 850 | 0.317 |  | 2.41 | 3.65 | 15.45 |
|  |  | 233 | P1-HF-W | 2.80 | 0.23 | 0.00 | 0.007 | PP | 2.00 | 12 | 10 | 6 | 850 | 0.317 |  | 2.49 | 3.46 | 17.29 |
|  |  | 234 | P1-LF-W | 2.80 | 0.23 | 0.00 | 0.005 | PP | 2.00 | 12 | 10 | 6 | 850 | 0.317 |  | 2.58 | 6.07 | 15.45 |
|  |  | 235 | P2-HF-A | 2.80 | 0.23 | 0.00 | 0.007 | PP | 2.00 | 12 | 10 | 6 | 850 | 0.317 |  | 4.05 | 2.96 | 17.29 |
|  |  | 236 | P2-LF-A | 2.80 | 0.23 | 0.00 | 0.005 | PP | 2.00 | 12 | 10 | 6 | 850 | 0.317 |  | 4.29 | 2.81 | 15.45 |
|  |  | 237 | P2-HF-W | 2.80 | 0.23 | 0.00 | 0.007 | PP | 2.00 | 12 | 10 | 6 | 850 | 0.317 |  | 3.79 | 5.65 | 16.25 |
|  |  | 238 | P2-LF-W | 2.80 | 0.23 | 0.00 | 0.005 | PP | 2.00 | 12 | 10 | 6 | 850 | 0.317 |  | 4.25 | 11.18 | 15.17 |
|  |  | 239 | P3-LF-A | 2.80 | 0.23 | 0.00 | 0.005 | PP | 2.00 | 12 | 10 | 6 | 850 | 0.317 |  | 3.64 | 5.74 | 16.25 |
|  |  | 240 | P3-LF-WA | 2.80 | 0.23 | 0.00 | 0.005 | PP | 2.00 | 12 | 10 | 6 | 850 | 0.317 |  | 3.81 | 7.86 | 15.17 |
|  |  | 241 | P3-LF-W | 2.80 | 0.23 | 0.00 | 0.005 | PP | 2.00 | 12 | 10 | 6 | 850 | 0.317 |  | 3.64 | 11.40 | 17.00 |
| 2014 | Ravi Ranade | 242 | M45-ECC | 1.21 | 0.26 | 0.36 | 0.002 | PVA | 2.00 | 39 | 12 | 42.8 | 1600 | 0.206 |  | 5.10 | 8.93 |  |
|  |  | 243 | HFA-ECC | 2.80 | 0.26 | 0.37 | 0.002 | PVA | 2.00 | 39 | 12 | 42.8 | 1600 | 0.206 |  | 4.50 | 17.10 |  |
| 2014 | Zhigang Zhang | 244 | M1 | 1.20 | 0.25 | 0.36 | 0.014 | PVA | 2.00 | 39 | 12 | 42.8 | 1620 | 0.206 | 47.00 |  |  |  |
|  |  | 245 | M2 | 2.20 | 0.25 | 0.36 | 0.009 | PVA | 2.00 | 39 | 12 | 42.8 | 1620 | 0.206 | 36.00 |  |  |  |
|  |  | 246 | M3 | 4.00 | 0.25 | 0.36 | 0.006 | PVA | 2.00 | 39 | 12 | 42.8 | 1620 | 0.206 | 24.00 |  |  |  |
| 2009 | Mustafa Şahmaran | 247 | ECC-1 | 1.20 | 0.26 | 0.36 | 0.004 | PVA | 2.00 | 39 | 8 | 42.8 | 1620 | 0.186 | 50.20 | 4.96 | 6.70 |  |
|  |  | 248 | ECC-2 | 2.19 | 0.27 | 0.36 | 0.003 | PVA | 2.00 | 39 | 8 | 42.8 | 1620 | 0.186 | 36.30 | 4.35 | 7.63 |  |
| 2009 | Mustafa Şahmaran | 249 | ECC1_0 | 1.20 | 0.27 | 0.36 | 0.002 | PVA | 2.00 | 39 | 8 | 42.8 | 1620 | 0.186 | 62.50 | 5.13 | 5.36 |  |
|  |  | 250 | ECC2_0 | 2.19 | 0.27 | 0.36 | 0.002 | PVA | 2.00 | 39 | 8 | 42.8 | 1620 | 0.186 | 54.10 | 4.59 | 6.86 |  |
| 2009 | Mustafa Şahmaran | 251 | SS_1.2_0.20 | 1.20 | 0.27 | 0.36 | 0.002 | PVA | 2.00 | 39 | 8 | 42.8 | 1620 | 0.186 | 62.50 | 5.13 | 5.36 |  |
|  |  | 252 | SS_2.2_0.20 | 2.19 | 0.27 | 0.36 | 0.002 | PVA | 2.00 | 39 | 8 | 42.8 | 1620 | 0.186 | 54.10 | 4.59 | 6.86 |  |
|  |  | 253 | SS_4.2_0.20 | 4.41 | 0.27 | 0.36 | 0.001 | PVA | 2.00 | 39 | 8 | 42.8 | 1620 | 0.186 | 36.80 | 3.57 | 5.73 |  |
| 2016 | Saptarshi Sasmal | 254 | C_0.5_0.3 | 0.00 | 0.30 | 0.50 | 0.000 | PVA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  |  |
|  |  | 255 | C_0.5_0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.50 | 0.000 | PVA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  |  |
|  |  | 256 | C_0.5_0.4 | 0.00 | 0.40 | 0.50 | 0.000 | PVA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  |  |
|  |  | 257 | C_0.6_0.3 | 0.00 | 0.30 | 0.60 | 0.000 | PVA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  |  |
|  |  | 258 | C_0.6_0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.60 | 0.000 | PVA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  |  |
|  |  | 259 | C_0.6_0.4 | 0.00 | 0.40 | 0.60 | 0.000 | PVA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  |  |
|  |  | 260 | F_0.5_0.3 | 0.00 | 0.30 | 0.50 | 0.002 | PVA | 2.00 | 40 | 8 | 42.8 | 1560 | 0.182 |  |  |  |  |
|  |  | 261 | F_0.5_0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.50 | 0.001 | PVA | 2.00 | 40 | 8 | 42.8 | 1560 | 0.182 |  |  |  |  |
|  |  | 262 | F_0.5_0.4 | 0.00 | 0.40 | 0.50 | 0.000 | PVA | 2.00 | 40 | 8 | 42.8 | 1560 | 0.182 |  |  |  |  |
|  |  | 263 | F_0.6_0.3 | 0.00 | 0.30 | 0.60 | 0.002 | PVA | 2.00 | 40 | 8 | 42.8 | 1560 | 0.182 |  |  |  |  |
|  |  | 264 | F_0.6_0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.60 | 0.002 | PVA | 2.00 | 40 | 8 | 42.8 | 1560 | 0.182 |  |  |  |  |
|  |  | 265 | F_0.6_0.4 | 0.00 | 0.40 | 0.60 | 0.000 | PVA | 2.00 | 40 | 8 | 42.8 | 1560 | 0.182 |  |  |  |  |
|  |  | 266 | F_1V_8L | 0.00 | 0.30 | 0.50 | 0.002 | PVA | 1.00 | 40 | 8 | 42.8 | 1560 | 0.182 |  |  |  |  |
|  |  | 267 | F_1V_12L | 0.00 | 0.30 | 0.50 | 0.002 | PVA | 1.00 | 40 | 12 | 42.8 | 1560 | 0.202 |  |  |  |  |
|  |  | 268 | F_2V_8L | 0.00 | 0.30 | 0.50 | 0.002 | PVA | 2.00 | 40 | 8 | 42.8 | 1560 | 0.182 |  |  |  |  |
|  |  | 269 | F_2V_12L | 0.00 | 0.30 | 0.50 | 0.002 | PVA | 2.00 | 40 | 12 | 42.8 | 1560 | 0.202 |  |  |  |  |
| 2016 | HR Pakravan | 270 | PVA2% | 1.20 | 0.25 | 0.36 | 0.011 | PVA | 2.00 | 38 | 8 | 42.8 | 1600 | 0.191 |  |  |  |  |
|  |  | 271 | PVA1.5% | 1.20 | 0.25 | 0.36 | 0.011 | PVA | 1.50 | 38 | 8 | 42.8 | 1600 | 0.191 |  |  |  |  |
|  |  | 272 | PVA1.2% | 1.20 | 0.25 | 0.36 | 0.011 | PVA | 1.20 | 38 | 8 | 42.8 | 1600 | 0.191 |  |  |  |  |
| 2014 | Tahir Kemal Erdem | 273 | ECC | 1.20 | 0.27 | 0.36 | 0.002 | PVA | 2.00 | 39 | 8 | 42.8 | 1620 | 0.186 | 65.72 | 5.10 | 6.89 |  |
| 2018 | Hanwen Deng | 274 | ECC1 | 0.00 | 0.33 | 0.78 | 0.017 | PVA | 2.00 | 39 | 12 | 42.8 | 1620 | 0.206 | 45.57 | 5.51 | 13.56 |  |
|  |  | 275 | ECC2 | 0.00 | 0.33 | 0.78 | 0.017 | PVA | 2.00 | 39 | 12 | 22 | 1250 | 0.168 | 43.40 | 5.03 | 4.15 |  |
|  |  | 276 | ECC3 | 0.00 | 0.33 | 0.78 | 0.017 | PE | 0.50 | 24 | 7 | 116 | 2740 | 0.382 | 44.63 | 4.02 | 11.68 |  |
|  |  | 277 | ECC4 | 0.00 | 0.33 | 0.78 | 0.017 | PE | 0.80 | 24 | 7 | 116 | 2740 | 0.382 | 46.97 | 4.26 | 13.98 |  |
| 2018 | Kwok L. Chung | 278 | NE1 | 1.20 | 0.20 | 0.36 | 0.006 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 88.90 |  |  |  |
|  |  | 279 | NE2 | 1.20 | 0.26 | 0.36 | 0.006 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 64.10 |  |  |  |
|  |  | 280 | NE3 | 1.20 | 0.30 | 0.36 | 0.006 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 41.80 |  |  |  |
| 2017 | Hezhi Liu | 281 | ECC | 2.20 | 0.25 | 0.36 | 0.004 | PVA | 2.00 | 39 | 12 | 42 | 1600 | 0.205 | 41.26 | 5.02 | 10.54 |  |
| 2014 | Kamile Tosun-Felekog ̆lu | 282 | ECC-I | 1.20 | 0.26 | 0.36 | 0.008 | PVA | 2.00 | 39 | 12 | 42.8 | 1620 | 0.206 |  | 6.30 | 7.48 |  |
|  |  | 283 | ECC-II | 1.20 | 0.26 | 0.36 | 0.005 | PVA | 2.00 | 39 | 12 | 42.8 | 1620 | 0.206 |  | 6.80 | 9.83 |  |
|  |  | 284 | ECC-I-M | 1.20 | 0.26 | 0.36 | 0.008 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  |  |
|  |  | 285 | ECC-II-M | 1.20 | 0.26 | 0.36 | 0.005 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  |  |
| 2012 | Yu Zhu | 286 | ECC70-0 | 2.33 | 0.25 | 0.36 | 0.012 | PVA | 2.00 | 40 | 8 | 42 | 1600 | 0.181 | 42.83 | 4.66 | 7.46 |  |
| 2012 | Chen Zhitao | 287 | 1 | 1.00 | 0.25 | 0.36 | 0.014 | PVA | 2.00 | 40 | 8 | 42 | 1600 | 0.181 | 57.63 |  |  |  |
|  |  | 288 | 2 | 1.51 | 0.25 | 0.36 | 0.013 | PVA | 2.00 | 40 | 8 | 42 | 1600 | 0.181 | 51.51 |  |  |  |
|  |  | 289 | 3 | 2.33 | 0.25 | 0.36 | 0.012 | PVA | 2.00 | 40 | 8 | 42 | 1600 | 0.181 | 41.12 |  |  |  |
|  |  | 290 | 4 | 3.99 | 0.25 | 0.36 | 0.010 | PVA | 2.00 | 40 | 8 | 42 | 1600 | 0.181 | 24.94 |  |  |  |
| 2012 | Li-li Kan | 291 | M45-ECC | 1.22 | 0.27 | 0.37 | 0.007 | PVA | 1.00 | 39 | 12 | 42.8 | 1600 | 0.206 |  | 3.84 | 5.24 |  |
|  |  | 292 | HFA-ECC | 2.75 | 0.27 | 0.37 | 0.003 | PVA | 1.00 | 39 | 12 | 42.8 | 1600 | 0.206 |  | 3.40 | 6.07 |  |
| 2021 | Long Liang | 293 | ECC-ref | 0.80 | 0.22 | 0.30 | 0.004 | PE | 2.00 | 24 | 18 | 116 | 2900 | 0.485 | 60.00 | 9.71 | 53.30 |  |
| 2021 | Yu Jiangtao | 294 | SS-0.4 | 1.09 | 0.19 | 0.40 | 0.021 | PE | 2.00 | 24 | 18 | 116 | 2400 | 0.485 | 86.60 | 11.73 | 57.44 |  |
| 2024 | Minjin Cai | 295 | MA | 1.50 | 0.20 | 0.30 | 0.008 | PE | 2.00 | 25 | 18 | 120 | 3000 | 0.472 | 80.61 | 10.90 | 46.33 | 18.90 |
|  |  | 296 | MB | 1.50 | 0.20 | 0.30 | 0.008 | PE | 2.00 | 25 | 18 | 120 | 3000 | 0.472 | 83.43 | 13.61 | 95.29 | 19.00 |
|  |  | 297 | MC | 1.50 | 0.20 | 0.30 | 0.008 | PE | 2.00 | 25 | 18 | 120 | 3000 | 0.472 | 85.72 | 14.49 | 107.24 | 19.20 |
| 2024 | Liang Li | 298 | E2 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.012 | PE | 2.00 | 39 | 12 | 210 | 2180 | 0.337 |  | 3.28 | 9.66 |  |
|  |  | 299 | S2 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.012 | ST | 2.00 | 262.5 | 12 | 210 | 3000 | 0.059 |  | 2.49 | 0.51 |  |
| 2022 | Nuoyan Xu | 300 | 0% | 0.50 | 0.35 | 0.20 | 0.000 | PE | 1.00 | 24 | 12 | 110 | 3000 | 0.431 |  |  |  | 19.80 |
| 2024 | Hongxiang Gou | 301 | E1 | 1.00 | 0.18 | 0.30 | 0.010 | PE | 1.20 | 40 | 12 | 38 | 1600 | 0.194 | 98.00 | 10.26 | 17.36 | 17.20 |
| 2022 | Wen Zhou | 302 | Mix-2 | 0.94 | 0.22 | 0.29 | 0.001 | PE | 1.00 | 24 | 12 | 116 | 3000 | 0.438 |  | 7.83 | 32.12 | 13.60 |
| 2023 | WeiHsiu Hu | 303 | OPC-2S00 | 1.33 | 0.28 | 0.30 | 0.000 | PE | 2.00 | 42 | 12 | 100.3 | 1550 | 0.251 | 44.30 | 4.48 | 20.27 |  |
| 2024 | Lingfei Liu | 304 | E1 | 1.00 | 0.34 | 0.33 | 0.006 | PE | 1.75 | 19 | 18 | 104 | 2974 | 0.581 | 31.10 | 5.00 |  |  |
|  |  | 305 | E2 | 1.00 | 0.34 | 0.33 | 0.006 | PE | 2.00 | 19 | 18 | 104 | 2974 | 0.581 | 33.50 | 5.50 |  |  |
|  |  | 306 | E3 | 1.00 | 0.34 | 0.33 | 0.006 | PE | 2.25 | 19 | 18 | 104 | 2974 | 0.581 | 34.60 | 6.60 |  |  |
|  |  | 307 | E4 | 1.00 | 0.34 | 0.33 | 0.006 | PE | 2.50 | 19 | 18 | 104 | 2974 | 0.581 | 31.80 | 4.60 |  |  |
| 2024 | Yanlin Huo | 308 | E0 | 0.00 | 0.20 | 0.40 | 0.010 | PE | 1.50 | 20 | 18 | 113 | 3800 | 0.569 | 108.60 | 9.15 | 47.98 |  |